# Text boxes

1/1

Образец №1 проба №1

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 600

Date         : 2012/02/14

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 61.67 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 18 %

Counting Rate: 3474 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.2039

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

C K           0.277   17.73    0.23   25.81                              2.6454

O K           0.525   55.88    0.23   61.08                             59.3000

Al K           1.486    3.50    0.07    2.27                              1.7245

Si K           1.739   11.46    0.07    7.13                              7.0912

K K           3.312    0.85    0.05    0.38                              0.9301

Ti K           4.508    0.13    0.07    0.05                              0.1308

Fe K           6.398   10.45    0.10    3.27                             10.3494

Total                 100.00          100.00