# Text boxes

1/1

Образец №1 проба №2

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 600

Date         : 2012/02/14

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 64.24 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 22 %

Counting Rate: 3991 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.1933

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

O K           0.525   44.40    0.20   66.82                             40.2809

Al K           1.486    3.66    0.13    3.27                              0.9030

Si K           1.739   16.80    0.11   14.40                              5.4046

K K           3.312    2.01    0.09    1.24                              1.2621

Fe K           6.398   33.12    0.15   14.28                             20.2413

Total                 100.00          100.00