# Text boxes

1/1

Образец №2, проба №2

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 300

Date         : 2012/02/13

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 50.90 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 1 %

Counting Rate: 299 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.7683

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

Be K           0.110   26.94    0.09   33.12                             84.5627

C K           0.277   71.62    0.16   66.06                             23.2750

O K           0.525    1.10    0.06    0.76                              5.1432

Mn K           5.894    0.08    0.02    0.02                              0.7871

Ni K           7.471    0.25    0.02    0.05                              2.2986

Total                 100.00          100.00