# Text boxes

1/1

Образец №1 проба №3

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 1,400

Date         : 2012/02/14

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 68.05 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 26 %

Counting Rate: 4664 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.1729

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

O K           0.525   44.03    0.21   65.88                             31.5019

Al K           1.486    7.25    0.09    6.43                              2.1265

Si K           1.739   12.51    0.08   10.66                              4.4757

Ca K           3.690    8.97    0.06    5.36                              7.1068

Fe K           6.398   27.24    0.11   11.67                             18.6027

Total                 100.00          100.00