# Text boxes

1/1

Образец №2, проба №1

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 450

Date         : 2012/02/13

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 61.91 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 19 %

Counting Rate: 3857 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.2346

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

O K           0.525   57.14    0.20   74.69                             62.8470

Na K           1.041    3.01    0.32    2.74                              0.8043

Al K           1.486    3.46    0.14    2.68                              0.9857

Si K           1.739   16.13    0.12   12.01                              5.9024

K K           3.312    1.15    0.10    0.61                              0.7649

Mn K           5.894   19.11    0.17    7.27                             11.7388

Total                 100.00          100.00