# Text boxes

1/1

Образец №2, проба №3

Title        : IMG1

---------------------------

Instrument   : 6480(LA)

Volt         : 30.00 kV

Mag          : x 300

Date         : 2012/02/13

Pixel        : 512 x 384

Acquisition Parameter

Instrument   : 6480(LA)

Acc. Voltage : 30.0 kV

Probe Current: 1.00000 nA

PHA mode     : T3

Real Time    : 50.80 sec

Live Time    : 50.00 sec

Dead Time    : 1 %

Counting Rate: 286 cps

Energy Range :  0 - 20 keV

ZAF Method Standardless Quantitative Analysis

Fitting Coefficient : 0.8299

Element        (keV)   mass%  Error%     At%  Compound   mass%  Cation         K

Be K           0.110   13.81    0.08   17.67                             75.1801

C K           0.277   85.65    0.24   82.23                             26.9364

Fe K           6.398    0.11    0.02    0.02                              1.3059

Ni K           7.471    0.43    0.03    0.08                              4.7451

Total                 100.00          100.00